FICHA TÉCNICA

FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA

Edición del Forum: XVI                     Año: 2011

Código: 0500912 Grupo: 006             Categoría: Relevante

Título: “Tecnología de tratamiento térmico para láminas elásticas de traviesas”.

Autor(s): Julio Matamoros                     CI                              28  %

Coautores  David Delgado  24%

Antonio Salas   24%

José A. Delgado  24%

Telefono: 291408-291804 y 292021   E- mail: cidf@plantamec.co.cu

Municipio: Santa Clara                              Provincia: Villa Clara

Resumen: Se exponen las experiencias con el tratamiento térmico de las fijaciones elásticas para traviesas.Con equipos universales se logra alta productividad cercana al agregado mecanizado de la fabrica de traviesas.La calidad de las laminas elásticas es similar y a veces superior a las extranjeras. Se garantizo un suministro estable de láminas restableciendo el déficit  inicial por falta de láminas y durante la rotura del agregado de tratamiento térmico de la fábrica de traviesas dando continuidad a la producción de traviesas para la modernización de las líneas férreas de la nación.

Se han sometido a tratamiento térmico hasta la primera quincena del  mes de marzo a  69 222 láminas. Planta Mecanica firmo dos contratos por un total de 240 000 láminas.

Con el tratamiento térmico se modifican las propiedades mecánicas con vistas a lograr aumentar la vida útil de partes y piezas en la industria de construcción de maquinarias.Por ejemplo las piezas que trabajan como resortes necesitan determinadas propiedades mecánicas donde se conjugan la resistencia y la elasticidad con una dureza intermedia en los valores de 40  a  50 HRC.  En la fabrica de traviesas de Santa Clara se presento un problema durante el tratamiento térmico de las laminas elásticas para las traviesas debido a que no se obtenían las propiedades necesarias con una dureza heterogénea y en algunos casos valores inferiores a 40 HRC.

El objetivo de este trabajo consiste en obtener en las laminas elásticas las propiedades uniformes para un correcto uso de las mismas por medio de un tratamiento térmico eficiente logrando uniformidad en el producto final .Es oportuno señalar que este trabajo fue necesario realizarlo en tiempo record debido a que el agregado de tratamiento térmico de la fabrica de traviesas quedo inutilizado por un derrumbe en uno de los hornos

Actividades que beneficia:

- Producción Alimentos __ e) Incremento Produc y/o Servicios _x_

- Sustituc Importaciones_x_ f) Protección Medio Ambiente ___

- Incremento Prod. Exportables_x_   g) Reducción de los costos __

- Ahorro y Efic. Energética _x__        h) Beneficio Social ___

Grado de generalización que posee:

- En el centro ___  b) En la Empresa _x__ c) En el organismo

d) En el municipio__e) En la Provincia ___ f) En el País ___

Organismos que beneficia: La empresa de traviesas y los ferrocarriles de Cuba.

Costo-Beneficio e impactos previstos: Se han sometido a  tratamiento térmico 69 222 láminas elásticas

Se firmo un primer contrato de 40 000 laminas y posteriormente otro con       200 000 para un total de 240 000 unidades

Por cada lámina Planta Mecanica  recibe 0.30 CUC y 0.75 en moneda nacional

El aporte anual al plan de producción será de:

240 000 x 0.30= 72 000 CUC  y

240 000 x 0.75= 180 000 CUP para un total de 252 000 pesos

El gasto en dispositivo es mínimo ya que se utilizan los mismos dispositivos del blindaje y solo hubo que fabricar los aditamentos.

El aditamento necesita barras de 20 mm de diámetro planchas de 20 mm de espesor  el corte por gas y soldadura de las barras.

Gasto de material.

Barras de 20mm.  500x21=10500 mm cuyo peso es 25.9KGx6=155.4KG

Planchas de 20mm. 290x820 cuyo peso es 37.3x6=223.8KG

Los gases oxigeno 2.8236  metros cúbicos y acetileno 0.4728  metros cúbicos

Electrodo 7010 se necesitan16.4KG y alambron diámetro 6mm 80KG.

Gasto en moneda nacional.

Barras de 20mm 155.4x2.57=399.378MN

Planchas de 20mm 223.8x0.95=212.61MN

Oxigeno 2.8236x0.4=1.1294MN y acetileno 0.4728x1.43=0.6761MN

Electrodo 16.4x0.187=3.066MN

Alambron 80x0.178=14.24MN

La suma total es de 399.38+212.61+1.13+0.68+3.07+14.24=631.11MN

El valor más importante del trabajo consiste en que se mantuvo la continuidad del proceso inversionista de los ferrocarriles en nuestro país y se mantiene el apoyo con el tratamiento térmico  de las láminas a la fábrica de traviesas. Sustitución de importaciones

Entidades y organismos donde se propone generalizar: Planta Mecánica y la empresa de Traviesas.

Período de tiempo para la aplicación de la generalización: Ya se generalizó

Leicy Zuazo Yera             Ihosvany Orosco Muñoz                   Jesús Ofarrill  Representante Forum        Director Técnico Empresa              Director Planta empresa Planta Mecánica    Planta Mecánica                              Mecánica